SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO

Anexo II do P E n.º 42/2020/AD

MEMORIAL DESCRITIVO

08/06/2020

TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA PARA PINTURA DAS FACHADAS E REPARO DO TELHADO DO PRÉDIO PRINCIPAL DA REITORIA E CENTRO DE ARTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE.

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS DE PINTURA

DO PRÉDIO DA REITORIA E CENTRO DE ARTES UFF

A presente especificação estabelece as condições em que deverão ser executados os serviços de engenharia para pintura das fachadas e reparo do telhado do prédio principal da Reitoria e Centro de Artes da Universidade Federal Fluminense.

CONSIDERAÇÕES GERAIS

A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente a presente especificação, a planilha de quantitativos de serviços que incluem o fornecimento da mão-de-obra e de todos os materiais necessários á sua execução, as  recomendações e prescrições do fabricante dos materiais empregados, Normas da ABNT, Posturas Federais, Estaduais e Municipais em vigor e os regulamentos e normas das companhias concessionárias de serviços públicos.

A CONTRATADA  deverá remover, com a maior brevidade possível, para bota fora, todo o entulho resultante da execução dos serviços de modo a que este não interfira com o funcionamento das instalações adjacentes à obra.

Qualquer tipo de avaria feita ao prédio ou equipamento da UFF e/ou prédio particular próximo, por motivo da obra, deverá ser sanada pela Contratada com total e exclusiva responsabilidade da mesma.

Uso obrigatório dos seguintes equipamentos (EPI):

- Capacetes de segurança para trabalhos em que existam riscos de lesões decorrentes de queda, projeção de objetos, impactos contra a estrutura e outros acidentes que coloquem em risco a cabeça do trabalhador ou visitantes.

- Serão exigidos protetores faciais para trabalhos que ofereçam risco de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos assim como por radiações nocivas.

- O mesmo será exigido nos casos de trabalhos que possam causar irritações nos olhos e outras lesões decorrentes da ação de líquidos agressivos (óculos de segurança contra respingos).

- Serão exigidos equipamentos para proteção de mãos e braços: luvas e mangas de proteção para trabalhos em que haja possibilidade de contatos com superfícies corrosivas ou tóxicas, materiais aquecidos ou quaisquer irradiações perigosas. As luvas serão de couro, lona plastificada, borracha ou neoprene, conforme o caso.

- Será obrigatório o uso de cintos de segurança nos locais onde haja risco de queda ou altura superior a 2,00m do nível do piso.

- Serão exigidos aparelhos de proteção respiratória com respiradores contra poeira naqueles trabalhos que impliquem na sua produção; respiradores de máscara de filtro químico para trabalhos que ofereçam riscos provenientes de poluentes atmosféricos.

O uso de EPI deverá respeitar NR 6 e IN 20 esta no que tange a comprovação da eficácia do uso.

Deverão existir, ainda, equipamentos de proteção coletiva, de acordo com a NR/18. Estas medidas poderão ser exigidas pela municipalidade e correrão por conta da CONTRATADA.

Quanto ao transporte vertical de materiais e pessoas, o mesmo obedecerá também às normas da NR/18, sendo proibido terminantemente, o transporte simultâneo de cargas e pessoas.

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1-A fiscalização indicará o local para a instalação do contêiner da obra

1.2- Será de responsabilidade da CONTRATADA providenciar a confecção da placa de execução e serviço em chapa de aço galvanizado e sua fixação em local visível, inclusive àquela relativa ao projeto “Pintura das fachadas da Reitoria da UFF”, seguindo o padrão da UFF, tendo suas dimensões mínimas de (1,50 x 2,10)m, com os nomes dos responsáveis técnicos, de acordo com as exigências do CREA, do CAU e da Prefeitura Municipal de Niterói. - o modelo e informações serão passadas pela fiscalização.

1.3- Todas as luminárias de LED – barra de LED instalada nas varandas da fachada principal – deverão ser removidas, embaladas individualmente, e identificadas sequencialmente, de forma que possam ser reinstaladas na mesma posição da qual foi retirada. Os pontos de conexão (plugs) deverão ser isolados com fita isolante para evitar contaminação ou danos durante a pintura da fachada.

1.4- Todas as lumiá rias dos tetos das varandas também deverão ser retirados e posteriormente reinstalados.

2– ANDAIMES E PROTEÇÃO

2.1-O andaime tubular deverá ser utilizado como apoio à pintura da edificação contígua situado na lateral esquerda e direito do prédio da Reitoria (portaria do prédio) e como suporte da plataforma de proteção a transeuntes, enquanto durarem os serviços nessas fachadas.

2.2-A plataforma de madeira para proteção de transeuntes e a tela de proteção deverão ser empregadas nos locais onde a ocorrência de queda de materiais sólidos, provenientes da execução dos serviços, possa vir a atingir transeuntes ou danificar coberturas de prédios contíguos ao prédio da Reitoria.

2.3-Os suportes para os cabos dos andaimes suspensos deverão ser fixados na cobertura do prédio da Reitoria, a Contratada deverá fazer uma verificação cuidadosa dos locais onde estes serão fixados avaliando a capacidade de suporte desses locais.

Caso necessário a Contratada poderá chumbar os suportes na estrutura da edificação devendo, ao término dos serviços, recompor o local conforme originalmente encontrado.

2.4-Nas fachadas frontal e fundos está previsto a execução do serviço com andaimes suspensos (plataforma) ou balancinho individual. Também deverão ser utilizadas nas fachadas esquerda e fundos do cinema e fachadas direita e fundos do Anexo “sobreloja”

2.5- Nas fachadas laterais direita e esquerda do prédio principal, fachadas do teatro, fachadas dos saguões da reitoria e cinema, além das fachadas do cinema e anexo “sobreloja” deverão ser utilizados andaimes do tipo fachadeiro, devidamente escorados e fixados, com sapatas, travas e travessas para sua devida estabilização.

3 – PINTURA E RECUPERAÇÃO DE REVESTIMENTO

Durante a execução dos serviços de pintura deverá ser realizada uma avaliação visual do estado do revestimento das paredes, caso se verifique alguma deterioração do revestimento deverá ser realizada percussão manual na área deteriorada e no seu entorno delimitando-se a mesma para posterior remoção e recomposição.

Todas as aberturas existentes nas paredes para instalação de ar condicionado que foram posteriormente fechadas com alvenaria deverão ser revestidas externamente e pintadas.

Os revestimentos deverão apresentar parâmetros perfeitamente aprumados, alinhados, nivelados e quando for o caso com arestas vivas.

Durante a remoção de revestimento deteriorado e na recomposição do mesmo deverá ser tomado cuidado especial no sentido de que materiais sólidos não danifiquem as coberturas dos prédios adjacentes ou atinjam transeuntes. Deverá ser providenciada proteção dessas áreas com plataformas de madeira e telas de proteção.

Deverão ser retirados todos os peitoris das varandas da fachada da frente do prédio principal, tendo em vista que todos encontram-se porosos, e sem a devida proteção dos topos de peitoris.

Os novos devem ter risco de pingadeira com tamanho suficiente a cumprir a função

3.1 - Chapisco e emboço

Deverá ser executado chapisco de cimento e areia no traço 1:3, com 0,5cm de espessura, em todas as alvenarias novas e as existentes, onde o emboço for refeito.

As superfícies destinadas a receber o chapisco comum serão limpas à vassoura e abundantemente molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento.

O emboço será em argamassa no traço 1:2:6 (cimento, cal e areia peneirada), desempenado camurçado, nas mesmas alvenarias.

Antes da aplicação do emboço, a superfície será abundantemente molhada.

Os emboços serão fortemente comprimidos contra as superfícies. A espessura de cada camada do revestimento de argamassa não deve ultrapassar a 2cm. Deverá apresentar-se perfeitamente desempenado.

Deve-se ter cuidado quanto à qualidade da areia, principalmente para que não contenha cloreto de sódio (sal).

A masseira destinada ao preparo das argamassas deve encontrar-se limpa e bem vedada. A evasão de água acarretaria a perda de aglutinantes, o hidrofugante, com prejuízos para a resistência, a aparência e outras propriedades dos emboços.

3.2– Pintura

3.2.1 - Pintura acrílica

Deverá ser executada nas fachadas, com pintura acrílica, incluindo o fornecimento dos materiais necessários:

- Prédio principal:

  - Frontal, fundos e lateral esquerda e direita do prédio principal da Reitoria, pintura acrílica incluindo o fornecimento dos materiais.

  - Saguão da Reitoria

- Prédio Teatro UFF

  - Frontal, lateral esquerda e direita do prédio, níveis acima e abaixo da cobertura de vidro

- Prédio Anexo “sobreloja”

  - Lateral esquerda, direita e fundos do prédio,

- Prédio Cinema UFF

  - Lateral esquerda, direita e fundos do prédio, incluindo o nível do setor administrativo do Centro de Artes

  - Saguão do Cinema

Para um bom trabalho de pintura começa sempre pela correta preparação da superfície. Por isto, alguns cuidados devem ser rigorosamente observados na execução do serviço, como sendo:

As superfícies novas que receberão pintura acrílica deverão apresentar reboco seco e curado, serem devidamente lixadas e receberem a aplicação de um primer selador.

Na repintura, antes da aplicação do primer, a superfície deverá ser lavada, lixada, escovada, eliminando-se as partes soltas, poeiras, manchas de gordura, sabão ou mofo.

A tinta acrílica será aplicada sobre superfície previamente preparada, com rolo de espuma ou trincha, em número de demãos necessário (no mínimo três demãos) para um bom acabamento. Entre as demãos, deve-se aguardar um intervalo de pelo menos 04 horas.

A fachada deverá ser pintada com tinta acrílica Coral ou equivalente técnico, acabamento acetinado, cor branco gelo.

3.2.2 - Pintura esmalte

A pintura esmalte será aplicada em toda a superfície externa das esquadrias de madeira e ferro, incluindo as faces internas e externas da esquadria.

As esquadrias de madeira deverão ser pintadas com tinta esmalte Coral Coralit ou equivalente técnico, acabamento acetinado ou equivalente, na cor verde pistache.

Os enquadramentos de madeira, quando indicadas nos projetos de detalhamento, deverão ser pintados com tinta esmalte Coral Coralit tradicional ou similar, acabamento acetinado, em número de demãos necessário (no mínimo três demãos) para um bom acabamento.

Como as esquadrias de madeira sofrerão repintura, o procedimento a ser adotado na preservação da superfície dependerá das condições da pintura anterior.

Se esta apresentar descascamento, gretando, mofo e outras falhas, deve-se removê-la completamente adotando-se posteriormente as instruções descritas no item anterior. Se a pintura anterior se apresentar em boas condições, basta lixar cuidadosamente a superfície até eliminar o brilho e remover o pó. A remoção da pintura deverá ser feita com produtos adequados (Thinner ou similar). Se as camadas forem diversas a remoção deverá ser feita cuidadosamente com maçarico.

As madeiras aplicadas para recomposição de trechos nas esquadrias algum tempo após o seu assentamento podem se contrair ao secar aparecendo frestas que deverão ser calafetadas com uma massa constituída de serragem e cola branca.

Onde as superfícies em madeira apresentarem descascamentos   deverá ser realizada limpeza do material solto, aplicação de uma demão de massa corrida, lixamento, uma demão de fundo sintético nivelador e três demãos de acabamento.

As superfícies metálicas deverão ser preparadas eliminando-se as sujidades e quaisquer indícios de ferrugem por lixamento aplicando-se posteriormente duas demãos de zarcão anticorrosivo, sendo posteriormente ser pintadas com tinta esmalte sintético Coral Coralit ou equivalente técnico, acabamento acetinado, em número de demãos necessário (no mínimo três demãos) para um bom acabamento na cor verde pistache.

3.2.3 - PINTURA EPÓXI

As superfícies metálicas da estrutura da varanda do Teatro deverão ser preparadas eliminando-se as sujidades e quaisquer indícios de ferrugem por lixamento aplicando-se posteriormente fundo preparador primer para pintura epoxi, seguido de pintura epoxi com 3 demão, sendo posteriormente ser pintadas com tinta esmalte sintético Coral Coralit ou equivalente técnico, acabamento acetinado, em número de demãos necessário (no mínimo duas demãos) para um bom acabamento na cor branco neve.

3.2.4 - PINTURA FACHADA DO RELÓGIO

As superfícies do espaço do relógio deverão ser pintadas, incluindo parede de “tijolinho” e a marcação em fundo preto na área dos ponteiros.

3.3- COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO 8mm

A cobertura do 7° pavimento deverá ser substituída por telhas de mesma dimensão, sendo de fibrocimento de 8mm de espessura. O recobrimento deverá ser de 1 ¼ de onda. Deverá ser reaproveitado o madeiramento. No caso de necessidade de substituição de alguma peça, deverá ser aprovado pela fiscalização.

Também deverá ser realizado a instalação de rufo metálico para proteção de encontro das telhas com a platibanda e outras paredes da edificação.

4- ESQUADRIAS

As esquadrias de ferro da escada interna do prédio principal da reitoria deverão ser removidas e substituídas por novas esquadrias de alumínio, nas mesmas dimensões das existentes. Deverão ser reparados os vãos, inclusive com acabamento fino (massa e pintura) tanto interno quanto externo destes vãos.

4- LIMPEZA FINAL

Os serviços de limpeza geral deverão satisfazer ao que estabelece as especificações abaixo:

Será removido todo entulho, sendo cuidadosamente limpos e varridos os acessos.

Haverá particular cuidado em remover-se quaisquer detritos ou respingos de argamassa endurecida das superfícies, sobre todos os revestimentos e pisos.

Todas as manchas e respingos de tinta serão cuidadosamente removidos, dando-se especial cuidado à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

- Durante a obra, não serão permitidos acúmulos de materiais e entulhos, que possam ocasionar acidentes e/ou atrapalhar o bom andamento dos serviços, ficando a Contratada obrigada a atender, de pronto, a quaisquer exigências da Contratante, quando notificada, sobre serviços gerais de limpeza.

5 - DISPOSIÇÕES FINAIS

São de responsabilidade da CONTRATADA todos os serviços que se façam necessários, bem como conferir todas as medidas no local da obra, para a perfeita execução dos serviços contratados.

Qualquer dúvida a respeito dos materiais ou procedimentos deverá ser esclarecida junto à FISCALIZAÇÃO.

Todos os materiais utilizados na obra deverão ser mantidos em local apropriado visando à conservação dos mesmos.

O canteiro de obras deverá ser mantido permanentemente isolado e devidamente sinalizado, a fim de evitar o acesso de pessoas estranhas ao local, com o intuito de evitar acidentes e/ou danos a pessoas ou à obra.

Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o uso de equipamento de segurança por parte de seus funcionários (EPI e EPC).

Os materiais e serviços ficarão sujeitos à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, que poderá a qualquer tempo rejeitá-los, se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da CONTRATADA.

Todos os serviços e estruturas complementares que se façam necessários para a perfeita execução da obra, ficarão a cargo da CONTRATADA.

O tráfego e/ou permanência de pessoal, equipamentos e veículos necessários a execução dos serviços deverá ser controlado pela CONTRATADA ficando sob sua responsabilidade, para que não haja nenhum prejuízo ou dano aos usuários e próprios da UFF.

Qualquer alteração que se julgar necessária deverá ser consultada previamente à FISCALIZAÇÃO, necessitando para tanto a autorização da mesma por escrito.